- Размер — 85 * 60 мм

- Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

- Лазерная гравировка

- Диапазон измерений

от 25 до 2000 мкм

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Толщиномер–гребенка мокрого слоя краски Константа ГУ, в дальнейшем гребенка, предназначен для измерения толщины незатвердевших покрытий на плоских и цилиндрических изделиях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон контролируемых толщин до 2,00 мм

Шаг контроля:

- 25 мкм в диапазоне толщин до 300 мкм;

- 50 мкм в диапазоне - от 350 до 750 мкм;

- 100 мкм в диапазоне - от 900 до 2000 мкм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Гребенка – 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Гребенка имеет две опорных базы на каждой из граней и набор выступов с фиксированным зазором относительно баз. Величина зазора отмечена на выступе.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка к работе.

Перед началом измерения с помощью ветоши, смоченной в каком либо растворителе протереть гребенку.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу гребенки в течение 18 месяцев со дня продажи и обязуется бесплатно устранять все неисправности, возникшие при эксплуатации по его вине.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Толщиномер индикаторного типа неотвердевшего слоя удовлетворяет стандартам ISO 2808-2007. ASTM D 4414, ASTM D 1212 и признан годным к эксплуатации.

« ____ » _______________ 2016 г.            ________________

подпись

МП

- Размер — 85 * 60 мм

- Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

- Лазерная гравировка

- Диапазон измерений

от 25 до 2000 мкм

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Толщиномер–гребенка мокрого слоя краски Константа ГУ, в дальнейшем гребенка, предназначен для измерения толщины незатвердевших покрытий на плоских и цилиндрических изделиях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон контролируемых толщин до 2,00 мм

Шаг контроля:

- 25 мкм в диапазоне толщин до 300 мкм;

- 50 мкм в диапазоне - от 350 до 750 мкм;

- 100 мкм в диапазоне - от 900 до 2000 мкм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Гребенка – 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Гребенка имеет две опорных базы на каждой из граней и набор выступов с фиксированным зазором относительно баз. Величина зазора отмечена на выступе.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка к работе.

Перед началом измерения с помощью ветоши, смоченной в каком либо растворителе протереть гребенку.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу гребенки в течение 18 месяцев со дня продажи и обязуется бесплатно устранять все неисправности, возникшие при эксплуатации по его вине.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Толщиномер индикаторного типа неотвердевшего слоя удовлетворяет стандартам ISO 2808-2007. ASTM D 4414, ASTM D 1212 и признан годным к эксплуатации.

« ____ » _______________ 2016 г.            ________________

подпись

МП

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Для измерения толщины необходимо:

- установить прибор на окрашенную поверхность под прямым углом и прижать его;

- определить толщину покрытия по последнему выступу без следов краски;

- после окончания контроля протереть прибор ветошью, смоченной в каком-либо растворителе до полного устранения следов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы контактные поверхности не подвергались ударам, приводящим к образованию вмятин и царапин

ТОЛЩИНОМЕР МОКРОГО СЛОЯ КРАСКИ

(Гребенка)

Promotor ГА

ISO 2808

ПаспортПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Для измерения толщины необходимо:

- установить прибор на окрашенную поверхность под прямым углом и прижать его;

- определить толщину покрытия по последнему выступу без следов краски;

- после окончания контроля протереть прибор ветошью, смоченной в каком-либо растворителе до полного устранения следов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы контактные поверхности не подвергались ударам, приводящим к образованию вмятин и царапин

ТОЛЩИНОМЕР МОКРОГО СЛОЯ КРАСКИ

(Гребенка)

Promotor ГА

ISO 2808

Паспорт